Wałbrzych, dnia 18.07.2008r.

WSOiA/DZPiOU/341/192/08

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: Budowa boiska
               piłkarskiego w ramach Programu pn.: Moje boisko – ORLIK 2012 przy Publicznym
               Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.1655)  wprowadza modyfikację do treści Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST – 4.5.

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, realizowanych w ramach projektu „Budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012”.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boiska wielofunkcyjnego.

1.4 Pojęcia podstawowe

1.4.1 Użyte określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 1 4

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 2

2.2 Stosowane materiały

- 2.2.1. Nawierzchnia

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Grubość całkowita | min. 13 mm |
| 2 | Przepuszczalność dla wody | Tak |
| 3 | Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11 mm; strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym | - |
| 4 | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≥ 0,70 |
| 5 | Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) | 53 ± 5 |
| 6 | Wytrzymałość na rozdzieranie (N) | ≥ 100 |
| 7 | Ścieralność (mm) | ≤ 0,09 |
| 8 | Zmiana wymiarów w temp. 600C (%) | ≤ 0,02 |
| 9 | Twardość według metody Shore,a (Sh.A) | 65 ± 5 |
| 10 | Przyczepność do podkładu: (MPa) - z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU | ≥ 0,5 |
| 11. | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - w stanie mokrym | ≥ 0,35 ≥ 0,30 |
| 12 | Odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki (mm2) - stan powierzchni po badaniu | 550 ± 50 bez zmian |
| 13 | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrostatycznych oceniona: - przyrostem masy (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,70 bez zmian |
| 14. | Wygląd zewnętrzny nawierzchni | Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie, mieszanina granulatu EDPM i spoiwa PU |
| 1. | 2. | 3. |
| 15 | Mrozoodporność oceniona: - przyrostem masy (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,80 bez zmian |
| 16 | Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiana barwy przy naświetleniu (nr skali szarej) | 5 bez zmian |
| 17 | Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m2) | 12,0 |

Dopuszcza się zastosowanie systemów innych producentów pod warunkiem, że przyjęte systemy będą posiadały aktualne aprobaty techniczne dopuszczające wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie będą gorsze i co najmniej równoważne rozwiązaniom przyjętym w projekcie.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 3

- TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 4

4.2 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie

Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 5

5.2 Wykonanie nawierzchni

Montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Nawierzchnia  oraz warstwa dynamiczna może być realizowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania. Stosowane produkty powinny posiadać wiarygodne i aktualne dokumenty (Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale). Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny. Wykonawca winien udokumentować, iż dysponuje specjalistycznym sprzętem do układania nawierzchni. Oferowana nawierzchnia winna posiadać certyfikat IAAF potwierdzony odpowiednimi dokumentami.

Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni oraz podbudowy elastycznej jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych  materiałów.

5.2.1. Ułożenie nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia poliuretanowa układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Po wykonaniu tej warstwy wykonuje się szpachlowanie w celu zamknięcia porów. Warstwę użytkową stanowi system poliuretanowy 2 - składnikowy, który jest zasypywany z nadmiarem granulatem EPDM o granulacji 1 - 4mm. Nadmiar granulatu EPDM jest usuwany i może być wykorzystany.

5.2.2. Oznaczenia pól gry

Poszczególne boiska należy wyznaczyć (na boisku wielofunkcyjnym) na stałe poprzez linie o następujących kolorach i grubościach linii:

- boisko do koszykówki - kolor linii biały, grubość linii 2,5cm,

- boisko do siatkówki - kolor linii niebieski, grubość linii 2,5cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0.0. “Wymagania ogólne” pkt 6

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić ich wyniki Inżynierowi do akceptacji

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych do odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych:

-	dopuszczalna tolerancja nierówności: 3 mm na 2 m, jednak nie więcej niż 5 mm na całej długości boiska,

-	grubość warstw nie może się różnić więcej niż 5% wg rozwiązań projektowych,

-	wymiary boisk i ich elementów: tolerancja ± 5 mm,

-	trasowanie i malowanie linii:

a)	tolerancja wytyczenia:     ± 5 mm

b)	szerokość linii:                 ± 2 mm.

# 7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-0.0.„Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa

W ramach robót związanych z budową boisk sportowych poszczególne obiekty obmierza się w kompletach [kpl.] robót koniecznych do wykonania w celu budowy poszczególnych obiektów, zgodnie z przedmiarem robót (formularzem wyceny).

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0.„Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9. Koszt robót tymczasowych i towarzyszących ujęto w cenie jednostki obmiarowej podanej niżej:

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje:

- 	roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-	roboty wyszczególnione w poszczególnych ST a wynikających z technologii wykonywania nawierzchni i budowy kompletnych boisk określonej w dokumentacji projektowej,

-	roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające,

-	wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami,

-	oczyszczenie miejsca pracy,

-	badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja montażu producenta

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Marek Małecki